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На заводе «Бикром»  в 2006 начато производство новой продукции – рулонных наплавляемых кровельных материалов с защитным слоем из металлической фольги. [image: image1.png]


Применение алюминиевой (медной) фольги дает следующие преимущества материалам:
- стопроцентная защита битумно-полимерного вяжущего от ультрафиолетового излучения;
- снижение теплового воздействия  на битумно-полимерное вяжущее за счет отражающих свойств алюминиевой фольги;

- улучшаются свойства материала с точки зрения пожарной безопасности, существенно снижается параметры  горючести и распространения пламени;

- существенно повышается разрывная прочность материалов, так как фольга выполняет роль дополнительной основы;

- снижаются нагрузки на кровлю при той же эффективности гидроизоляции на 1-1,5 кг на 1 кв. метр.
Все это приводит к существенному увеличению срока службы кровли, выполненной из фольгированных материалов. 
Кроме того, на кровлях сделанных из фольгированных материалов, не происходит накопления влаги, пыли, мусора, в отличие от кровель с посыпкой из минеральной крошки. При этом не происходит прорастания семян растений и кустарников. 
Немаловажным фактором является и внешний вид кровель выполненных из материалов с покрытием из металлической фольги. 


В настоящее время выпускаются материалы двух марок: «Фольгоизол ФК» и «Фольгоизол ФГ».
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Фольгоизол ФГ применяется для производства гидроизоляционных работ, Фольгоизол ФК - для кровельных.
	Параметры
	Фольгоизол ФГ
	 Фольгоизол ФК

	
	ХФП-3,5
	ЭФП-4,0

	Основа
	стеклохолст
	полиэстр

	Масса 1 м2 материала, г.
	3500
	4000

	Гибкость на брусе R= 25 мм при t 0С
	не  выше

-10
	не  выше

-15

	Эффективная теплостойкость в течение 

2 часов при t 0С
	не ниже

+110
	не ниже

+120

	Теплостойкость по ГОСТ
	100
	110


Материал упаковываются на поддоны и обтягиваются термоусадочной пленкой. Кровельные материалы выпускаются в соответствии с Территориальными строительными нормами «Кровля», утвержденными Правительством Свердловской области.









