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  Наше предприятие с 2006 г. производит Фольгоизол гидроизоляционный с защитным слоем из металлической фольги.  Данный материал применяется для наружной изоляции трубопроводов холодного и горячего водоснабжения.

Материал представляет собой битумно-полимерную смесь, армированную стеклохолстом, с наружной стороны покрытую алюминиевой фольгой. Размер рулона 10х1м, вес 30 кг.

Защищает теплоизоляцию трубопровода от влаги. 

 Применение Фольгоизола  по сравнению с традиционной схемой  изоляции (рубероид и оцинкованная сталь) позволяет существенно снизить трудозатраты по монтажу, уменьшить стоимость гидроизоляции. 
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Основные параметры 
	Параметры
	Фольгоизол ФГ

	Основа
	стеклохолст

	Масса 1 м2 материала, г.
	3000

	Гибкость на брусе R= 25 мм при t 0С
	не  выше

-10

	Эффективная теплостойкость в течение 

2 часов при t 0С
	не ниже

+110

	Теплостойкость по ГОСТ
	100


Монтаж Фольгоизола производиться с помощью  теплового фена, которым сплавляется края полотнищ. Материал упаковываются на поддоны и обтягиваются термоусадочной пленкой. 
